Table 2 Displacement parameters for Li6SrLa2M2O12 and Li6.4Sr1.4La1.6M2O12 (M = Sb, Ta) derived from fitting neutron diffraction data.

| 100U / Å2 | Sr/La U11 | Sr/La U22, 33 | Sr/La U23 | M U11,22,33 | M U12,13,23 | Li Uiso | O U11 | O U22 | O U33 | O U12 | O U13 | O U23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li6SrLa2Sb2O12 | 1.52(3) | 0.97(2) | 0.39(2) | 0.71(1) | 0.14(2) | 2.35(6) | 1.90(2) | 1.01(2) | 1.73(2) | 0.06(2) | -0.01(2) | -0.23(2) |
| Li6.4Sr1.4La1.6Sb2O12 | 1.59(3) | 0.92(2) | 0.24(2) | 0.81(1) | 0.15(2) | 2.14(6) | 2.07(2) | 1.16(2) | 1.77(2) | 0.09(2) | -0.10(2) | -0.25(2) |
| Li6SrLa2Ta2O12 | 1.49(4) | 0.91(2) | 0.42(2) | 0.94(2) | 0.12(2) | 3.37(8) | 1.77(3) | 1.09(2) | 1.51(3) | 0.13(2) | -0.05(2) | -0.08(2) |
| Li6.4Sr1.4La1.6Ta2O12 | 1.42(4) | 0.70(2) | 0.23(2) | 0.72(2) | 0.15(2) | 2.63(7) | 1.87(3) | 1.06(2) | 1.39(3) | 0.10(2) | -0.10(2) | -0.08(2) |

Sr/La U12,13 = 0