Table 1 Fit and structural parameters for Li6SrLa2M2O12 and Li6.4Sr1.4La1.6M2O12 (M = Sb, Ta) derived from fitting neutron diffraction data.

|  | Li6SrLa2Sb2O12 | Li6.4Sr1.4La1.6Sb2O12 |  | Li6SrLa2Ta2O12 | Li6.4Sr1.4La1.6Ta2O12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rwp | 2.46 | 2.70 |  | 2.31 | 2.76 |
| χ2 | 3.37 | 3.83 |  | 2.78 | 2.86 |
| a / Å | 12.90237(12) | 12.91371(13) |  | 12.85750(14) | 12.87124(12) |
| Li 24d frac | 0.504(4) | 0.420(4) |  | 0.589(5) | 0.417(4) |
| Li 48g frac | 0.293(3) | 0.335(3) |  | 0.208(8) | 0.253(4) |
| Li 96h frac | 0.228(5) | 0.261(4) |  | 0.249(10) | 0.303(6) |
| Li(48h) y | 0.6761(4) | 0.6774(3) |  | 0.6794(10) | 0.6785(6) |
| Li(48h) z | 0.5739(4) | 0.5727(3) |  | 0.5706(10) | 0.5715(6) |
| Li(96h) x | 0.0913(7) | 0.0891(5) |  | 0.0932(11) | 0.0916(6) |
| Li(96h) y | 0.6911(6) | 0.6924(5) |  | 0.6859(8) | 0.6915(5) |
| Li(96h) z | 0.5801(5) | 0.5817(3) |  | 0.5822(7) | 0.5804(4) |
| O(96h) x | 0.28100(3) | 0.28180(3) |  | 0.28154(3) | 0.28228(3) |
| O(96h) y | 0.10625(3) | 0.10649(3) |  | 0.10613(4) | 0.10619(3) |
| O(96h) z | 0.20291(3) | 0.20338(3) |  | 0.20016(4) | 0.20112(3) |

Sr/La on 24c (1/8, 0, 1/4), Ta/Sb on 16a (0, 0, 0) ,

Li on 24d (1/4, 7/8, 0), Li on 48g (1/8, y, z), Li on 96h (x, y, z), O on 96h (x, y, z)