Table 3 Selected interatomic distances (Å) and angles (o) for Li6SrLa2M2O12 and Li6.4Sr1.4La1.6M2O12 (M = Sb, Ta) derived from fitting neutron diffraction data

|  | Li6SrLa2Sb2O12 | Li6.4Sr1.4La1.6Sb2O12 |  | Li6SrLa2Ta2O12 | Li6.4Sr1.4La1.6Ta2O12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sr/La–O | 2.5100(4) × 4 | 2.5206(4) × 4 |  | 2.5146(4) × 4 | 2.5223(4) × 4 |
| Sr/La–O | 2.6595(4) × 4 | 2.6690(4) × 4 |  | 2.6166(5) × 4 | 2.6329(4) × 4 |
| <Sr/La–O> | 2.5848 | 2.5948 |  | 2.5656 | 2.5776 |
| Sr/La–O–Sr/La | 99.647(13) | 99.236(13) |  | 100.193(15) | 99.705(14) |
| Sb/Ta–O | 1.9922(4) × 6 | 1.9915(4) × 6 |  | 1.9992(4) × 6 | 1.9987(4) × 6 |
| Li(24)–O | 1.9286(4) × 4 | 1.9240(4) × 4 |  | 1.9279(5) × 4 | 1.9205(4) × 4 |
| Li(48g)–O | 1.919(4) × 2 | 1.924(4) × 2 |  | 1.935(11) × 2 | 1.920(6) × 2 |
| Li(48g)–O | 2.3261(6) × 2 | 2.3197(5) × 2 |  | 2.3483(6) × 2 | 2.3373(5) × 2 |
| Li(48g)–O | 2.593(6) × 2 | 2.580(5) × 2 |  | 2.52(2) × 2 | 2.539(8) × 2 |
| Li(96h)–O | 1.809(6) | 1.783(5) |  | 1.769(8) | 1.782(5) |
| Li(96h)–O | 1.991(7) | 1.971(6) |  | 2.025(12) | 2.008(7) |
| Li(96h)–O | 2.215(8) | 2.236(6) |  | 2.130(11) | 2.194(7) |
| Li(96h)–O | 2.295(8) | 2.281(6) |  | 2.351(11) | 2.276(6) |
| Li(96h)–O | 2.701(8) | 2.720(6) |  | 2.707(13) | 2.709(8) |
| Li(96h)–O | 2.826(7) | 2.8662(6) |  | 2.816(12) | 2.805(7) |
| Li(24d)–Li(48g) | 1.9862(8) | 1.9857(6) |  | 1.9739(14) | 1.9773(9) |
| Li(24d)–Li(96h) | 1.517(8) | 1.479(7) |  | 1.556(14) | 1.512(8) |
| Li(24d)–Li(96h) | 2.447(8) | 2.488(7) |  | 2.407(15) | 2.441(8) |